Endodontic Cement N2

Dr Sargenti

Cement k zaplnění kořenových kanálků.

Použijeme efektivně tam, kde není žádný zbytek pulpy v kanálcích, které jsou těžko přístupné.

# Použití:

3-4 kapky tekutiny kápneme na sklíčko, prášek v malém množství vtíráme špachtlí do tekutiny až vše absorbuje. Vytvoříme krémovou, homogenní pastu, tak jak potřebujeme.

Pro zaplnění kořenových kanálků použijeme spirálu adekvátní velikosti. Bez rotace nabereme a vložíme malé množství pasty do kanálku, co nejhlouběji a vyndáme otáčením spirály po směru hodinových ručiček. Je-li nezbytné, opakujte.

Jestliže je v kanálku minimum místa, doporučujeme zaplnit najednou malým množstvím pasty. S přehnaným množstvím pasty se může blokovat přístup do kanálku a znemožnit úniku vzduchu.

Jestliže je foramen otevřený, nesmíme zanedbat žádný moment kontroly, aby nedošlo k penetraci.

Endodontic Cement   N2 nesmí být přeplněn.

Endodontic Cement   N2 je radiokontrastní.

Upozornění:

Při manipulaci, aby zbytečně nevznikaly alergie používejte rukavice, roušku, sledujte datum expirace, skladujte v teplotách 18-20 C. Skladujte mimo dosah dětí. Neskladujte společně s potravinami.